Технический  паспорт  продукта от  10.10.2023 г.

Информация о товаре Наименование : Суперсильные синие салфетки длительного использования Описание: Рулон протирочного материала Арт. Китай: D31.5/34-475-HC-CWP110LJW Арт. RUS: Спецификация продукта Сырье: 70% пропилен 30% макулатура Цвет: голубой Плотность: 110 гсм Узор: Шестиугольник Ед.измер: 1 ролик Кол-во отрывов: 475 Тип втулки: Целлюлозная втулка Втулка Ø: 76mm Длина отрыва: 34cm Ролик Ø: 320 mm Ширина ролика: 31,5cm Нетто: 5.6kg Брутто: 5.65kg Данные испытаний Состав（%）: 70% пропилен 30%±2% Макулатура 70%±2% гсм（г/㎡） 110±3gsm Толщина（mm） ± 0.42 Время впитывания（mm/30s）: ≥50 Объем впитывания（ml/g）: 5 Тест на разрыв（N/5cm）: （CD）＞45 （MD）＞76 Тест на вытягивание (%)： （CD）＜ 110 （MD）＜32.5

СВЕРХМОЩНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ И УХОДА - Сверхмощные чистящие / обезжиривающие салфетки. - Отлично подходит для механических работ и ремонта двигателя. - Способен стирать самые стойкие смолы, жиры, грязь, воск, чернила, краску, смазочные материалы и другие клеящие вещества. - Может использоваться для широкого спектра задач: от чистки инструментов до мытья рук, для очистки машин и других поверхностей. - Применение: производство автомобилей, покраска, СТО, автомойки, Ремонт и обслуживание дома. - Первичная обработка металлов - Производство готовых металлических изделий- Производство промышленного оборудования Салфетки WIPEX работают лучше, чем тряпки, они прочнее и долговечнее бумаги, а их использование обходится дешевле, чем и то, и другое. Они хорошо подходят для выполнения многих задач по очистке и подготовке в обрабатывающей промышленности. Они являются лучшим решением для самых сложных задач по уборке.