Технический  паспорт  продукта от  10.10.2023 г.

Информация о товаре Наименование : САЛФЕТКИ MELTBROWN ДЛЯ КРИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ Описание: Рулон протирочного материала Арт. Китай: D3236-500-MB060MHW Арт. RUS: Спецификация продукта Сырье: 100% пропилен Цвет: белый Плотность: 60 гсм Узор: Шестиугольник Ед.измер: 1 ролик Кол-во отрывов: 500 Тип втулки: Целлюлозная втулка Втулка Ø: 76mm Длина отрыва: 32cm Ролик Ø: 255 mm Ширина ролика: 36cm Нетто: 3.45kg Брутто: 3.50kg Данные испытаний Состав（%）: 100% пропилен Макулатура 70%±2% гсм（г/㎡） 60±5gsm Толщина（mm） ± 0.42 Время впитывания（mm/30s）: ≥50 Объем впитывания（ml/g）: 5 Тест на разрыв（N/5cm）: （CD）＞45 （MD）＞76 Тест на вытягивание (%)： （CD）＜ 110 （MD）＜32.5

САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА И МАШИНОСТРОЕНИЯ Обработка металлообрабатывающего оборудования требует высокой точности, высокой производительности, низкой стоимости, многопрофильности и работы с несколькими материалами. Салфетки для металлического оборудования могут удовлетворить требования к протирке различных материалов, различных поверхностей и различных производственных процессов. Приложения - Первичная обработка металлов -Производство металлических изделий - Производство промышленного оборудования Салфетки WIPEX работают лучше, чем тряпки, они прочнее и долговечнее бумаги, а их использование обходится дешевле, чем и то, и другое. Они хорошо подходят для выполнения многих задач по очистке и подготовке в обрабатывающей промышленности. Они являются лучшим решением для самых сложных задач по уборке.