Технический  паспорт  продукта от  10.10.2023 г.

Информация о товаре Наименование : Салфетки длительного использования Описание: Рулон протирочного материала Арт. Китай: D31.8/34-1100-HC-CWP60 Арт. RUS: Спецификация продукта Сырье: 70% пропилен 30% макулатура Цвет: голубой Плотность: 60 гсм Узор: Шестиугольник Ед.измер: 1 ролик Кол-во отрывов: 1100 Тип втулки: Целлюлозная втулка Втулка Ø: 76mm Длина отрыва: 34cm Ролик Ø: 365 mm Ширина ролика: 31,8cm Нетто: 7.13kg Брутто: 7.18kg Данные испытаний Состав（%）: 70% пропилен 30% макулатура гсм（г/㎡） 60±5гсм Толщина（mm） ± 0.28 Время впитывания（mm/30s）: 43 Объем впитывания（ml/g）: 4.7 Тест на разрыв（N/5cm）: （CD）＞30.8 （MD）＞55.6 Тест на вытягивание (%)： （CD）＜94.2 （MD）＜32.5

САЛФЕТКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЛЕГКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Применение и характеристики: Салфетки для общей очистки поверхностей (поверхность + стекло) - Удаляет масло, воск, жир, пыль, грязь и многое другое. -химически совместим с обычными чистящими средствами -Мягкая фактурная ткань не царапает поверхности. - Используйте для всех поверхностей, стекла, рук и сбора разливов. - Бюджетный -Применение: станции технического обслуживания, автомойки, ремонт и обслуживание дома. Салфетки WIPEX работают лучше, чем тряпки, они прочнее и долговечнее бумаги, а их использование обходится дешевле, чем и то, и другое. Они хорошо подходят для выполнения многих задач по очистке и подготовке в обрабатывающей промышленности. Они являются лучшим решением для самых сложных задач по уборке.